НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«СТРОИТЕЛИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» (НП СРОС «СЛО»)

_________________________________________________________________

Стандарт организации

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО АСфАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Часть 3

Устройство асфальтобетонных покрытий

из щебеночно-мастичного асфальтобетона

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

ИЗДАНИЕ ОфИЦИАЛЬНОЕ

_________________________________________________________________

Липецк 2012

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

# Предисловие

1.    ПОДГОТОВЛЕН И                  Некоммерческим парнерством

ПРЕДСТАВЛЕН НА                саморегулируемой организацией в

УТВЕРЖДЕНИЕ                       строительстве «Строители Липецкой

области»

2.  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН          Решением общего собрания членов НП

В ДЕЙСТВИЕ                             СРОС «СЛО» от 28.11.2012г. протокол

№ 2/2012

3.   ВВЕДЕН                                    Настоящий стандарт идентичен стандарту

Национального объединения строителей

# СТО НОСТРОЙ 2.25.38- 2011

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии

с действующим законодательством и с соблюдением правил,

установленных Некоммерческим партнерством

саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области»

ІІ

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

Содержание

Введение 	 IV

- Область применения 	 1

- Нормативные ссылки…………… 	 ………………………….……..……….1

- Термины и определения 	 3

- Требования к материалам, щебеночно-мастичным асфальтобетонным смесям и горячему щебеночно-мастичному асфальтобетону 	 6

- Технология устройства покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей 	 10

- Контроль качества производства работ и приемо-сдаточные испытания 	 15

- Техника безопасности 	 17

Приложение А (справочное) Область применения горячего и теплого асфальто
бетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных
дорог и городских улиц 	 19

Приложение Б (обязательное) Технические требования к щебеночно-
мастичному асфальтобетону 	 20

Приложение В (рекомендуемое) Факультативные требования к щебеночно-
мастичному асфальтобетону по европейскому стандарту EN 13
108-5 	 22

Приложение Г (рекомендуемое) Рекомендации по выбору органических

вяжущих для ЩМАС 	 24

Приложение Д (обязательное) Технологические температуры доставки и и

укладки ЩМАС 	 25

Приложение Е (рекомендуемое) Схема организации контроля качества работ ....26

Библиография 	 28

III

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей, утвержденной Решением Совета Национального объединения строителей от 20 апреля 2011 г.

Стандарт направлен на реализацию в Национальном объединении строителей Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области градостроительной деятельности.

Авторский коллектив: докт. техн. наук А.В. Руденский (ФГУП РосдорНИИ), канд. техн. наук Г.Н. Кирюхин (ОАО СоюздорНИИ), канд. техн. наук М.С. Ме-лик-Багдасаров (ЗАО Асфальттехмаш), канд. техн. наук Э.В. Котлярский (МАДИ), А.В. Коротков (МАДИ).

Работа выполнена под руководством докт. техн. наук, проф. В.В. Ушакова (МАДИ) и канд. техн. наук Л.А. Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ»).

IV

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

# СТАНДАРТ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«СТРОИТЕЛИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»  (НП СРОС «СЛО»)

_______________________________________________________________________________

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Часть 3

Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного  асфальтобетона

Roads

Installation of asphalt concrete road pavements

Part 3. Installation of crushed stone - mastic asphalt concrete pavements

____________________________________________________________________

Дата введения 2012-12-09

1.	Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автомобильные дороги и устанавливает правила производства работ при устройстве асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

2.	Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных

1

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

работ. Технические условия

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия

ГОСТ Р 50597-93 Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия

ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.36-2012 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.37-2012 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из

2

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

горячего асфальтобетона.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3.    Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

- асфальтобетонный завод: Предприятие по изготовлению асфальтобетонных смесей.

- асфальтоукладчик: Самоходная дорожная машина, предназначенная для приемки, распределения, выравнивания и предварительного уплотнения асфальтобетонной смеси при устройстве дорожных покрытий.

- битум модифицированный: Органическое вяжущее, полученное после введения в битум модифицирующих добавок для улучшения строительно-технических показателей свойств.

- вибрационный каток: Самоходная дорожная машина на гладких металлических вальцах, один или два являются вибрационными для послойного уплотнение асфальтобетонных смесей и других материалов конструктивных слоев дорожной одежды.

3.5	винтовой шнек: Рабочий орган асфальтоукладчика для равномерного
распределения смеси по ширине укладываемой полосы.

3.6	выглаживающая плита: Рабочий орган асфальтоукладчика статического

3

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

или вибрационного типа для создания поперечного профиля, выравнивания и предварительного уплотнения уложенного слоя заданной толщины и ширины.

- гладковальцовый каток: Самоходная дорожная машина на гладких металлических вальцах, с помощью которых производится послойное уплотнение асфальтобетонных смесей и других материалов конструктивных слоев дорожной одежды.

- каток на пневматических шинах: Самоходная дорожная машина на пневматических шинах с гладким или рифленым протектором для послойного уплотнение асфальтобетонных смесей и других материалов конструктивных слоев дорожной одежды.

- комбинированный каток: Самоходная дорожная машина, имеющая один гладкий металлический вибрационный валец на одной оси и пневматические шины на другой оси, для послойного уплотнение конструктивных слоев нежесткой дорожной одежды из асфальтобетонных смесей и других материалов.

- поверхностно-активное вещество: Минеральные или органические добавки, вводимые в смесь для повышения сцепления вяжущего с поверхностью каменного материала или с целью регулирования процессов формирования в смеси.

- покрытие: Верхний слой дорожной одежды, воспринимающий усилия от колес автомобилей и подвергающийся непосредственному воздействию атмосферных факторов.

- полимерно-битумное вяжущее: Органическое вяжущее, полученное путем объединения битума с полимером в присутствии пластификатора или без него.

- стабилизирующая добавка: Вещество, способное предотвращать сте-кание вяжущего и оказывать стабилизирующее влияние на горячую асфальтобетонную смесь, обеспечивая устойчивость ее к расслаиванию.

- трамбующий (вибрационный) брус: Вибрационный уплотняющий рабочий орган с узкой опорной плитой в виде бруса и с несколькими вибраторами, размещенными в один ряд, применяющийся для предварительного уплотнения пес-

4

СТО 066  НОСТРОЙ 2.25.38-2012

чаного слоя, слоев цементобетонных, асфальтобетонных, цементогрунтовых и других смесей.

- щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМАС): Рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня, песка и минерального порошка), дорожного битума (с полимерными добавками или без них) и стабилизирующей добавки, взятых в рациональных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии.

- щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА): Уплотненная щебе-ночно-мастичная асфальтобетонная смесь.

- эмульсия битумная анионная (ЭБА): Эмульгированное в воде органическое вяжущее с анионным эмульгатором, обеспечивающее высокое сцепление с основными горными породами. По скорости распада делятся на марки: ЭБА-1 – быстрораспадающиеся, ЭБА-2 – среднераспадающиеся и ЭБА-3 – медленнорас-падающиеся.

- эмульсия битумная катионная (ЭБК): Эмульгированное в воде органическое вяжущее с катионным эмульгатором, обеспечивающее высокое сцепление с кислыми горными породами. По скорости распада делятся на марки: ЭБК-1 – быстрораспадающиеся, ЭБК-2 – среднераспадающиеся и ЭБК-3 – медленнорас-падающиеся.

- эмульсия битумная полимерная анионная (ЭБПА): Эмульгированное в воде полимербитумное вяжущее с анионным эмульгатором, обеспечивающее высокое сцепление с основными горными породами. По скорости распада делятся на марки: ЭБПА-1 – быстрораспадающиеся, ЭБПА-2 – среднераспадающиеся и ЭБПА-3 – медленнораспадающиеся.

- эмульсия битумная полимерная катионная (ЭБПК): эмульгированное в воде полимербитумное вяжущее с катионным эмульгатором, обеспечивающее высокое сцепление с кислыми горными породами. По скорости распада делятся на марки: ЭБПК-1 – быстрораспадающиеся, ЭБПК-2 – среднераспадающиеся и ЭБПК-3 – медленнораспадающиеся.

5

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

4.    Требования к материалам, щебеночно-мастичным асфальтобетонным смесям и горячему щебеночно-мастичному асфальтобетону

4.1 Требования к материалам

4.1.1 Для приготовления щебеночно-мастичных смесей применяют щебень из плотных горных пород по ГОСТ 8267 и щебень из металлургических шлаков по ГОСТ 3344 с размером фракций от 5 до 40 мм.

Таблица 1 – Требования к щебню

| Характеристики щебня | Марка ЩМА |
| --- | --- |
|  | I | II |
| Марка по дробимости |
| Щебень из изверженных и метаморфических пород | ≥1200 |
| Щебень из осадочных горных пород, гравия и металлургических шлаков | ≥1000 |
| Марка щебня по истираемости в полочном барабане | И 1 | И 2 |
| Марка щебня по морозостойкости, не ниже | F 50 | F 50 |
| Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне должно быть, % по массе, не более | 10 | 20 |
| Содержание дробленых зерен в применяемом щебне из гравия должно быть, % по массе, не менее | 90 | 80 |

- Природный песок должен отвечать требованиям ГОСТ 8736. Суммарное содержание пылеватых и глинистых частиц не должно превышать 10 %, содержание зерен мельче 0,16 мм не нормируется.

- Песок из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736. Марка исходной горной породы по прочности в соответствии с ГОСТ 9128 должна быть не ниже 1000, содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания – не более 0,5 %, а содержание зерен мельче 0,16 мм в песке не должно превышать 20 %.

Примечание – В смесях II марки допускают применять шлаковый песок, соответству-

6

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

ющий требованиям ГОСТ 3344, песок из отсевов дробления осадочных (карбонатных и других) горных пород с прочностью от 600 до 1000, а также природный песок в соотношении с песком из отсевов дробления не более чем 1:1.

- Минеральный порошок должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52129. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применять взамен минерального порошка пыль из системы пылеулавливания смесительной установки в количестве до 50 % по массе в смесях I марки и без ограничения в смесях II марки. Содержание глинистых частиц в пыли улавливания по методу набухания в цилиндре не должно превышать 5,0 % по массе.

- В качестве стабилизирующих добавок при изготовлении смеси применяют целлюлозные и минеральные волокна и специальные гранулы на их основе, отвечающие требованиям технической документации предприятия-изготовителя. Допускается применять другие стабилизирующие добавки, которые способны предотвращать стекание вяжущего и не оказывают отрицательного воздействия на качество смеси.

- В технической документации на стабилизирующую добавку могут быть указаны истинная и насыпная плотность продукта, уровень требований к размеру и форме волокон или частиц, показатели эффективности стабилизации битума, требования к остатку после выжигания, кислотности, влажности и другим показателям качества.

- Целлюлозное волокно должно иметь ленточную структуру нитей длиной от 0,1 до 2,0 мм. Волокно должно быть однородным и не содержать пучков, скоплений нераздробленного материала и посторонних включений. По физико-механическим свойствам целлюлозное волокно должно соответствовать требованиям таблицы 2.

7

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

Таблица 2

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Влажность, % по массе, не более | 8,0 |
| Термостойкость при температуре 220 оС по изменению массы при прогреве, %, не более | 7,0 |
| Содержание волокон длиной от 0,1 до 2,0 мм, %, не менее | 80 |

- В качестве вяжущих применяют битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245, вяжущие полимерно-битумные дорожные по ГОСТ Р 52056, а также другие битумные вяжущие с улучшенными свойствами, включая модифицированные, по нормативно-технической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке. Марка битума, полимерно-битумного вяжущего и битума модифицированного полимером должна соответствовать климатическим и транс-портно-эксплуатационным условиям применения щебеночно-мастичного асфальтобетона в покрытии (приложение Г).

- При неудовлетворительной адгезии битумного вяжущего к поверхности каменных материалов необходимо применять добавки поверхностно-активных веществ и активаторов, чтобы обеспечить требуемую водостойкость асфальтобетона.

4.1.10	Применять гранулят старого асфальтобетона в составе щебеночно-мас-
тичного асфальтобетона не допускается.

4.2 Горячие щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси и щебеночно-мастичный асфальтобетон

- При применении горячих щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей рекомендуется учитывать приложение А.

- Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси и щебеночно-мастич-ный асфальтобетон подразделяются в зависимости от крупности применяемого

щебня на следующие виды:

- ЩМА-20 – с наибольшим размером зерен до 20 мм;

- ЩМА-15 – с наибольшим размером зерен до 15 мм;

- ЩМА-10 – с наибольшим размером зерен до 10 мм;

8

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

- ЩМА-5 – с наибольшим размером зерен до 5 мм.

4.2.3 Максимальный размер щебня и вид асфальтобетона рекомендуется назначать в зависимости от толщины устраиваемого конструктивного слоя в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Ориентировочный расход смеси

| Показатели | Вид щебеночно-мастичного асфальтобетона |
| --- | --- |
|  | ЩМА-20 | ЩМА-15 | ЩМА-10 | ЩМА-5 |
| Толщина слоя, см | 4,0 – 6,0 | 3,0 – 5,0 | 2,0 – 4,0 | 1,5 – 3,0 |
| Расход смеси, кг/м2 | 100 – 150 | 75 – 125 | 50 – 100 | 38 – 75 |
| П римеч ание – Расход смеси указан из расчета истинной плотности минеральной части в пределах 2,7 – 2,8 г/см3, является ориентировочным и уточняется в процессе разработки проектно-сметной документации. |

- Зерновые составы минеральной части смесей должны отвечать требованиям таблицы Б.1 (приложение Б). Подбор зерновых составов щебеночно-мас-тичного асфальтобетона на основе минеральных материалов следует проводить в процентах по объему.

- Технические требования к показателям физико-механических свойств щебеночно-мастичного асфальтобетона в зависимости от дорожно-климатической зоны и марки смеси приведены в таблице Б.2 (приложение Б).

- При необходимости к щебеночно-мастичному асфальтобетону могут предъявляться факультативные требования по европейскому стандарту EN 13108-5:2006/АС:2008 [5] в части устойчивости к воздействию шипованных шин, нефтепродуктов и противогололедных реагентов, согласно приложению В. Испытания асфальтобетона на соответствие факультативным требованиям должны проводиться согласно EN 12697-16 [7], EN 12697-43 [8] и EN 12697-41 [9].

- Горячие щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси должны быть устойчивыми к расслаиванию (при хранении в накопительных бункерах, транспортировке и загрузке - выгрузке). Устойчивость смеси к отслоению битума обеспечивается стабилизирующими добавками и оценивается в соответствии с ГОСТ 31015 по показателю стекания вяжущего, который должен быть не более 0,3 % по массе.

- При подборе составов щебеночно-мастичной смеси рекомендуется, что-

9

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

бы показатель стекания вяжущего находился в пределах от 0,1 % до 0,2 % по массе.

4.2.9	Смеси должны быть однородными и иметь блестящий черный цвет. Од
нородность смесей оценивается по ГОСТ 12801 коэффициентом вариации пока
зателя предела прочности при сжатии при температуре 50 °С, который не должен
быть не более 0,18.

4.2.10	Подбор оптимального состава щебеночно-мастичной асфальтобетон
ной смеси допускается проводить любыми доступными методами. Рекомендации
по проектированию составов щебеночно-мастичной смеси приведены в приложе
нии Г.

5.    Технология устройства покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей

5.1 Общие положения

- Покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси устраивают в сухую погоду. Весной при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С, осенью - не ниже плюс 10 °С и на сухом основании с положительной температурой, в соответствии со СНиП 3.06.03.

- В состав работ по устройству покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона входят следующие технологические операции:

- подготовительные работы;

- приемка доставленной асфальтобетонной смеси и выгрузка в бункер асфальтоукладчика (или другого механизма);

- укладка смеси асфальтоукладчиком;

- уплотнение уложенного слоя катками.

5.1.3	Горячие щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси доставляются
на объект автомобилями-самосвалами с чистыми кузовами (желательно с системой
подогрева, например, выхлопными газами), накрытые водонепроницаемым тен-

10

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

том.

- Темп укладки щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси должен быть непрерывным и согласован с производительностью асфальтобетонного завода, количеством автотранспортных средств для доставки смеси, производительностью асфальтоукладчика (асфальтоукладчиков) и звена дорожных катков для уплотнения покрытия. Темп работ устанавливают в технологическом регламенте или проекте производства работ.

- Для укладки смеси рекомендуют применять асфальтоукладчики с автоматической системой обеспечения ровности и поперечного уклона.

- Для уплотнения покрытий из асфальтобетонной смеси применяют дорожные катки массой от 8 до 18 тонн.

5.2 Подготовительные работы

- Подготовительные работы при устройстве покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей производят в соответствии с пунктами 5.2.1 – 5.2.4 СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.36

- Перед началом работ по устройству асфальтобетонных покрытий необходимо выставить ограждения и дорожные знаки в соответствии с проектом организации дорожного движения.

- Перед устройством слоев покрытия из горячей асфальтобетонной смеси следует убедиться в ровности и качестве нижележащего слоя, который должен соответствовать требования проекта и СНиП 3.06.03 к высотным отметкам продольного и поперечного профиля, ровности и поперечным уклонам.

- Поверхность нижележащего слоя должна быть очищена от пыли и грязи, после чего обработана органическим вяжущим материалом битумной эмульсией по ГОСТ Р 52128 или жидким дорожным битумом по ГОСТ 11955, в соответствии с пунктами 5.2.5 – 5.2.6 СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.37.

- Ровность и другие характеристики укладываемого слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона обеспечивают в соответствии с пунктами 5.2.9 – 5.2.14

11

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.37.

5.3	Доставка смеси на объект

- Необходимое количество и грузоподъемность транспортных средств и технологические этапы перевозки определяют в соответствии с пунктами 5.3.1 – 5.3.3 СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.36.

- Температура доставляемой асфальтобетонной смеси должна быть не ниже указанной в таблице Д.2 и на рисунке Д.1 (приложение Д) СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.37, а так же в приложении Д настоящего стандарта.

- Производитель работ на объекте перед разгрузкой смеси должен убедиться в соответствии вида доставленной горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси и ее температуры непосредственно в кузове автомобиля-самосвала требованиям проекта и нормативно-технической документации. Если смесь не соответствует предъявляемым требованиям, то машину с забракованной смесью отправляют на асфальтобетонный завод.

5.4	Устройство асфальтобетонных покрытий

- Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси укладываются в соответствии с пунктами 5.4.1 – 5.4.6 СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.37.

- Укладку покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона рекомендуется производить без остывших продольных стыков на полную ширину проезжей части с помощью нескольких асфальтоукладчиков, оснащенных автоматическими системами обеспечения ровности и поперечного уклона. Число одновременно работающих укладчиков назначают в зависимости от ширины их уплотняющих рабочих органов, ширины покрытия и особенностей организации работ на конкретном строительном объекте. Во время укладки асфальтоукладчики располагают уступом. Расстояние между асфальтоукладчиками, работающими одновременно, не должно превышать 30 метров.

- Режимы работы уплотняющих рабочих органов асфальтоукладчика устанавливают в зависимости от вида смеси, скорости ее охлаждения, толщины слоя и скорости укладки.

12

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

Примечания

- Ход трамбующего бруса при устройстве тонких слоев должен быть установлен на нижнем пределе (2 – 5 мм).

- Частоту ударов трамбующего бруса назначают в пределах от 600 до 1000 мин-1.

- Вибрацию на плите рекомендуют не включать.

- В случае необходимости частоту вибрации виброплиты устанавливают в пределах 40 – 60 Гц.

5.4.4	Для получения ровной поверхности устраиваемого покрытия важно
обеспечивать постоянную скорость и непрерывность укладки щебеночно-мастич-
ной смеси. Скорость укладки зависит от равномерности доставки асфальтобетон
ной смеси к каждому асфальтоукладчику и обычно находится в пределах от 2,0 до
4,0 м/мин.

Примечания

- Во время укладки смесь должна равномерно поступать из кузова автомобиля-самосвала или перегружателя в бункер укладчика по мере ее расхода.

- Уровень смеси в шнековой камере должен поддерживаться постоянным, примерно чуть выше оси вала шнека.

- Для получения слоя постоянной толщины и необходимой ровности необходимо в процессе укладки обеспечивать равномерное давление материала на выглаживающую плиту.

- Включение в технологический процесс перегружателя типа SB увеличивает производительность укладки асфальтобетонной смеси и заметно повышает ровность и однородность устраиваемого покрытия.

5.4.5	В начале смены и при возобновлении укладки после длительного пере
рыва необходимо прогреть поперечный стык, установить выглаживающую плиту
на край ранее уложенного покрытия и наполнить шнековую камеру смесью.

Примечания

- Уровень установки рабочего органа асфальтоукладчика при устройстве поперечного сопряжения должен быть таким же, что и в конце предыдущей смены.

- После начала движения асфальтоукладчик первые 2 метра от места примыкания проходит в ручном режиме управления (без включения автоматики).

13

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

5.4.6	При непродолжительных перерывах в доставке смеси не рекомендуется
вырабатывать ее полностью из бункера асфальтоукладчика. Бункер всегда должен
быть заполнен не менее чем на 25 %.

Примечание – При продолжительных перерывах поступления материала необходимо вырабатывать всю смесь, находящуюся в бункере, шнековой камере и под плитой.

5.4.7	При устройстве покрытия смежными полосами и одним асфальтоуклад
чиком длину захватки, позволяющую обеспечить качественное сопряжение смеж
ных полос, принимают в пределах от 50 до 200 метров в зависимости от скорости
охлаждения слоя. При укладке покрытия сопряженными полосами работу необхо
димо организовать так, чтобы в конце смены уложенный слой заканчивался на од
ной линии по всей ширине покрытия.

5.5 Уплотнение асфальтобетонных слоев

- Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси уплотняют в соответствии с пунктами 5.5.7, 5.5.9 – 5.12 СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.37.

- Асфальтобетонную смесь необходимо уплотнять катками сразу же после распределения ее асфальтоукладчиком при температуре, указанной в таблице Д.2 (приложения Д).

- Для уплотнения слоев щебеночно-мастичного асфальтобетона применяют гладковальцовые катки весом от 8 до 18 тонн с линейной нагрузкой от 22 до 30 кг/см, у которых стальные вальцы смачиваются в процессе укатки водой.

Пр и м ечание – Вид, вес и количество катков назначают исходя из вида смеси, толщины слоя, скорости укладки и погодно-климатических условий. Ориентировочно количество глад-ковальцовых катков устанавливают из расчета по два катка на 4,5 – 6,0 м ширины укладываемого слоя.

5.5.4	Вибрационные катки должны работать в статическом режиме.

Примечания

1 Включать вибрацию на вальцах не рекомендуют из-за опасности дробления в уплотняемом слое щебня:

- при температуре слоя уплотняемой щебеночно-мастичной смеси ниже 100 °С;

14

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

- при укладке смеси на жесткое основание и при устройстве тонких слоев ЩМА.

2 При температуре смеси выше 110 °С, а в осенний период при температуре окружающего воздуха ниже 10 °С бывает целесообразно произвести от асфальтоукладчика один проход вибрационного катка с вибрацией.

5.5.5 При высоких темпах и больших объемах работ может быть рекомендована схема расстановки катков, когда они в процессе уплотнения располагаются уступом друг за другом, перемещаясь каждый по своей полосе уплотнения (с перекрытием следа переднего катка задним на 20 – 30 см). После одного двойного прохода, оба катка смещаются поперек полосы укладки на ширину вальцов с учетом перекрытия следа. После уплотнения покрытия по всей ширине укладываемой полосы катки возвращаются на первую полосу уплотнения и цикл повторяют.

Примечание – Расстояние между катками ограничивают 2 – 3 метрами по условиям техники безопасности.

6.   Контроль качества производства работ и приемо-сдаточные испытания

6.1	Операционный контроль качества устройства асфальтобетонных
покрытий

6.1.1 Операционный контроль осуществляют в полном соответствии с пунктами 6.1.1 – 6.1.14 СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.37.

6.2	Приемочный контроль

- Приемку работ при устройстве дорожных асфальтобетонных покрытий осуществляют в соответствии с пунктами 6.2.1 – 6.2.8, 6.2.10, 6.2.11 СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.37.

- Показатели физико-механических свойств образцов-кернов, отобранных из покрытия, полученные при испытании в лаборатории должны отвечать требованиям ГОСТ 31015.

15

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

6.2.3 Шероховатость верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона измеряют методом «песчаное пятно» в соответствии со СНиП 3.06.03 или другим доступным методом (например, с учетом рекомендаций по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью [14]). Средняя глубина впадин шероховатости по методу «песчаное пятно» должна соответствовать указанной в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | Значение показателя шероховатости покрытия |
| --- | --- |
|  | ЩМА-5 | ЩМА-10 | ЩМА-15 | ЩМА-20 |
| Средняя глубина впадин шероховатости, мм, не менее | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |

6.2.4 Однородность текстуры поверхности уплотненного покрытия рекомендуется оценивать баллом в зависимости от коэффициента вариации глубины впадин шероховатости по таблице 5.

Таблица 5

| Коэффициент вариации глубины впадин шероховатости, % | Качество текстуры поверхности |
| --- | --- |
| до 15 | Отличное (5 баллов) |
| от 15 до 20 | Хорошее (4 балла) |
| от 20 до 30 | Удовлетворительное (3 балла) |
| более 30 | Плохое (2 балла) |

Примечание – Количество измерений глубины впадин шероховатости в выборке должно быть не менее 30, а места измерений выбирают равномерно по всей площади участка покрытия, предъявляемого для приемки.

6.2.5 Все результаты измерений заносятся в специальные карты контроля, которые являются неотъемлемой частью приемо-сдаточной документации. Примерная схема контроля качества при устройстве покрытий из щебеночно-мастич-ного асфальтобетона приведена в таблице Е.2 (приложение Е).

16

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

7.   Техника безопасности

- При проведении работ по устройству асфальтобетонных покрытий необходимо соблюдать требования СНиП 12-03, СНиП 12-04, СНиП 3.06.03, а также должны быть приняты меры по обеспечению безопасности движения автотранспорта.

- До начала работ по устройству асфальтобетонного покрытия необходимо оградить участок работ дорожными знаками, а движение автотранспорта направить в объезд (расстановка дорожных знаков производится в соответствии с ВСН 37-84 [13]).

- Люди, находящиеся на площадке, должны иметь установленную спецодежду.

- В случаях проведения работ в вечернее и ночное время необходимо организовать соответствующее освещение места работ с помощью прожекторов или мощных светильников на временных опорах. Установить в зоне работ специальное светотехническое предупреждающее оборудование в виде импульсных сигнальных фонарей красного цвета (работающих от любого источника питания мощностью не более 36 В) на высоте не менее 1,2 м и видных на расстоянии не менее 50 м, а также импульсных инвентарных сигнальных стрелок, указывающих направление движения общего транспорта.

- При разгрузке автомобиля запрещают нахождение рабочих между бункером асфальтоукладчика и автомобилем. Поднятый кузов автомобиля разрешают очищать только специальным скребком с длинной ручкой, работая только с земли, а не с колес или борта автомобиля.

- Нахождение рабочих на покрытии во время его уплотнения катками запрещается. Во время работ запрещают выход рабочих за ограждения и нахождение на площадке посторонних лиц.

- По окончании работ инструмент, инвентарь и защитные приспособления должны быть убраны в специально отведенные места, не мешающие движению

17

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

общего транспорта, а механизмы должны быть отведены в специальные места стоянки или ограждены в случае нахождения их на проезжей части.

18

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

Приложение А

(справочное)

Область применения горячего и теплого асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц

Таблица А.1

| Дорожно-климатическая зона | Вид асфальто-бетона |  | Категория автомобильной дороги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I, II |  | III |  | IV |
|  |  | Марка смеси I I | Марка битума | Марка смеси II II | Марка битума | Марка смеси III III | Марка битума |
| I | Плотный и высокоплотный, теплый | I |  | II | БНД 90/130 | III | БНД 90/130 |
|  |  |  |  |  | БНД 130/200 |  | БНД 130/200 |
|  |  |  | БНД 200/300 |  | БНД 200/300 |  | БНД 200/300 |
|  |  |  |  |  | БНД 90/130 |  | БНД 90/130 |
|  |  |  |  |  | СГ 130/200 |  | СГ 130/200 |
|  |  |  |  |  | МГ 130/200 |  | МГ 130/200 |
|  |  |  |  |  | МГО 130/200 |  | МГО 130/200 |
| II, III | Плотный и высокоплотный, горячий и теплый | I | БНД 40/60 | II | БНД 60/90 | III | БНД 60/90 |
|  |  |  | БНД 60/90 |  | БНД 90/130 |  | БНД 90/130 |
|  |  |  | БНД 90/130 |  | БНД 130/200 |  | БНД 130/200 |
|  |  |  | БН 40/60 |  | БНД 200/300 |  | БНД 200/300 |
|  |  |  | БН 60/90 |  | БН 60/90 |  | БН 60/90 |
|  |  |  |  |  | БН 90/130 |  | БН 90/130 |
|  |  |  |  |  | БН 130/200 |  | БН 130/200 |
|  |  |  |  |  |  |  | СГ 130/200 |
|  |  |  |  |  |  |  | МГ 130/200 |
|  |  |  |  |  |  |  | МГО 130/200 |
| IV, V | Плотный, горячий | I | БНД 40/60 | II | БНД 60/90 | III | БНД 60/90 |
|  |  |  | БНД 60/90 |  | БНД 90/130 |  | БНД 90/130 |
|  |  |  | БНД 90/130 |  | БНД 130/200 |  | БНД 130/200 |
|  |  |  | БН 40/60 |  | БН 60/90 |  | БН 60/90 |
|  |  |  | БН 60/90 |  | БН 90/130 |  | БН 90/130 |
|  |  |  |  |  | БН 130/200 |  | БН 130/200 |
| Примечания 1 Для городских скоростных магистральных улиц и дорог следует применять асфальтобетоны из смесей видов и марок, рекомендованных для дорог категорий I и II; для дорог промышленно-складских районов - рекомендуемые для дорог категории III; для остальных улиц и дорог - рекомендуемые для дорог категории IV. 2 Битумы марок БН рекомендуется применять в мягких климатических условиях, характе- ризуемых средними температурами самого холодного месяца года выше минус 10 ° С. 3 Битум марки БН 40/60 должен соответствовать технической документации, утвержден- ной в установленном порядке. |

19

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

20

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

21

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

Приложение В

(рекомендуемое)

Факультативные требования к щебеночно-мастичному асфальтобетону по европейскому стандарту EN 13108-5

8.1	Образцы щебеночно-мастичного асфальтобетона для испытания на соответствие евро
пейским нормам EN 13108-5:2006/АС:2008 [5] должны изготавливаться по EN 13108-20:2006, 6.5
[6]. Уплотнение образцов должно быть выбрано по EN 13108-20:2006, Таблица С.1

8.2	Сопротивление воздействию шипованных шин.
Норма истираемости ЩМА должна быть выбрана из категорий по таблице В.1.

Та бл и ц а В.1 – Максимальный показатель истираемости, AbrA

| Максимальная величина параметра истираемости, ml | Категория AbrA |
| --- | --- |
| 20 | АbrА20 |
| 24 | AbrA24 |
| 28 | AbrA28 |
| 32 | AbrA32 |
| 36 | AbrA36 |
| 40 | AbrA40 |
| 45 | AbrA45 |
| 50 | AbrA50 |
| 55 | AbrA55 |
| 60 | AbrA60 |
| Не нормируется | AbrANR |

Сопротивляемость к истирающему воздействию шин определяется в соответствии с EN 13108-20, D.4.

8.3	Устойчивость к нефтепродуктам.
Устойчивость к нефтепродуктам должна быть выбрана одной из следующих: хорошая,

средняя, слабая или не нормированная.

Сопротивляемость воздействию топлива должна быть определена в соответствии с EN 13108-20, D.11.

8.4	Устойчивость к воздействию противогололёдных реагентов.

Категория устойчивости к воздействию противогололедных реагентов должна быть выбрана из таблицы В.2.

22

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

Таблица В.2 – Остаточная прочность, В

| Минимальная остаточная прочность, % | Категория В |
| --- | --- |
| 100 | В100 |
| 85 | В85 |
| 70 | В70 |
| 55 | В55 |
| Не нормируется | BNR |

Сопротивляемость воздействию противогололедных реагентов определяется в соответствии EN 13108-20, D.12.

23

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

Приложение Г

(рекомендуемое)

Рекомендации по выбору органических вяжущих для ЩМАС

Таблица Г.1 – Применяемые битумные вяжущие

| Дорожно-климатическая зона | Глубина проникновения иглы, 0,1 мм, при температуре 25 °С |
| --- | --- |
| I | 90 – 200 |
| II – III | 60 – 130 |
| IV – V | 40 – 90 |
| Примечание – Более вязкие битумы и ПБВ рекомендуется применять на дорогах с более высокой интенсивностью движения. |

Таблица Г.2 – Ориентировочная потребность в материалах

| Материалы, % по массе | Вид асфальтобетона |
| --- | --- |
|  | ЩМА-40 | ЩМА-20 | ЩМА-15 | ЩМА-10 | ЩМА-5 |
| щебень фракций 20 – 40 мм | 15 – 40 | – | – | – | – |
| » » » 15 – 20 мм | 10 – 30 | 30 – 50 | – | – | – |
| » » » 10 – 15 мм | 5 – 20 | 2 – 30 | 40 – 60 | – | – |
| » » » 5 – 10 мм | 5 – 10 | 10 – 15 | 15 – 25 | 60 – 70 | до 15 |
| дробленый песок фр. 2,5 – 5 мм | – | – | – | – | 40 – 70 |
| песок из отсевов дробления | 5 – 15 | 5 – 15 | 5 – 20 | 10 – 30 | 15 – 35 |
| минеральный порошок | 5 – 15 | 10 – 20 | 10 – 20 | 10 – 20 | 5 – 15 |
| битум или ПБВ, сверх 100 | 5,0 – 6,0 | 5,5 – 6,0 | 6,0 – 7,0 | 6,5 – 7,5 | 7,0 – 8,0 |
| стабилизирующая добавка | 0,2 – 0,5 | 0,2 – 0,5 | 0,2 – 0,5 | 0,2 – 0,5 | 0,2 – 0,5 |
| Примечания 1 При выборе щебня рекомендуется учитывать качество его сцепления с применяемым битумным вяжущим методом кипячения по ГОСТ 12801. 2 На автомобильных дорогах с высокой интенсивностью движения рекомендуется применять щебень с показателем полируемости PSV по EN 1097-8:2009 [10] не менее-51. |

24

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

Приложение Д

(обязательное)

Технологические температуры доставки и и укладки ЩМАС

Та бл и ц а Д.1 – Требования к температуре материалов в зависимости от вязкости битума

| Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 25 °С | Температура, °С |
| --- | --- |
|  | ЩМАС при отгрузке | ЩМАС при укладке, не менее |
| от 40 до 60 включительно | 160 – 175 | 150 |
| св. 60 до 90 включительно | 155 – 170 | 145 |
| св. 90 до 130 включительно | 150 – 165 | 140 |
| св. 130 до 200 | 140 – 160 | 135 |

Таблица Д.2 – Температура эффективного уплотнения щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей на различных этапах уплотнения

| Тип асфальтобетона | Температура эффективного уплотнения покрытия на этапах, °С |
| --- | --- |
|  | предварительном | основном | окончательном |
|  | начало | конец | начало | конец | начало | конец |
| Щебеночно-мастичный | 135 – 150 | 120 – 130 | 120 – 130 | 95 – 105 | 95 – 105 | 80 – 90 |

Ориентировочно среднюю температуру слоя уплотняемой горячей асфальтобетонной смеси при работе дорожных катков можно определить по формуле

где tj – средняя температура слоя асфальтобетонной смеси в текущий момент времени, ti – текущая температура смеси, °С;

V – скорость ветра, м/с;

(Д.1)

tвозд -  температура воздуха, оС;

Tj – время, прошедшее с момента укладки (начала уплотнения), когда ti>tнормmin;

tнормmin – нижняя граница температурного интервала эффективного уплотнения в соответствии с таблицами Д.3, Д4 СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.37 (назначается в зависимости от вида и типа асфальтобетонной смеси и этапа уплотнения);

h – толщина слоя, см.

25

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

26

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

27

СТО 066  НОСТРОЙ 2.25.38-2012

Библиография

[I]	Градостроительный кодекс Российской Федерации

[2] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184 – ФЗ «О техническом регули ровании»

[3] AASHTO D: PP 41-02 1       Standard   Practice   for   Designing   Stone   Matrix

Asphalt(SMA).

[4] AASHTO D: MP 8-05 1       Designing Stone Matrix Asphalt (SMA). Standard

Specifcation.

[5] EN 13108-5:2006/AC:	Bituminous mixtures - Material specifcations - Part 5:

2008	Stone Mastic Asphalt.

[6] EN 13108-20:2006	Bituminous  mixtures  -  Materials  specifcations  -

Part 20: type testing.

[7] EN 12697-16	Bituminous mixtures — Test methods for hot mix

asphalt - Part 16: Abrasion by studded tyres.

[8] EN 12697-43	Bituminous mixtures — Test methods for hot mix

asphalt - Part 43: Resistance to fuel.

[9] EN 12697-41	Bituminous mixtures — Test methods for hot mix

asphalt - Part 41: Resistance to de-icing fuids.

[10] EN 1097-8:2009	Tests  for  mechanical  and  physical  properties  of

aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value.

[II]	ZTV Asphalt-StB 07	Zusatzliche   Technische   Vertragsbedingungen   und

Richtlinien fur den Bau von Verkehrsfachenbefesti-gungen aus Asphalt.

[12] ВСН 19-84	Правила приемки работ при строительстве и ре-

монте автомобильных дорог

28

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

[13] ВСН 37-84	Инструкция по организации движения и огражде-

нию мест производства дорожных работ

[14] Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью / Росавтодор, 2004

29

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012

________________________________________________________________________________________________

ОКС 93.080.10

Вид работ 25.4 по приказу Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624. Ключевые слова: щебеночно-мастичный асфальтобетон; стабилизирующая добавка; покрытие; органические вяжущие

____________________________________________________________________

30