НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«СТРОИТЕЛИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» (НП СРОС «СЛО»)

___________________________________________________________________________________________

Стандарт организации

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО АСфАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Часть 5

Устройство асфальтобетонных покрытий

из холодного асфальтобетона

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

__________________________________________________________________

Липецк 2012

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

# Предисловие

1.    ПОДГОТОВЛЕН И                  Некоммерческим парнерством

ПРЕДСТАВЛЕН НА                саморегулируемой организацией в

УТВЕРЖДЕНИЕ                       строительстве «Строители Липецкой

области»

2.  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН          Решением общего собрания членов НП

В ДЕЙСТВИЕ                             СРОС «СЛО» от  28.11.2012г.  протокол

№ 2/2012

3.   ВВЕДЕН                                    Настоящий стандарт идентичен стандарту

Национального объединения строителей

# СТО НОСТРОЙ 2.25.40- 2011

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии

с действующим законодательством и с соблюдением правил,

установленных Некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией в в строительстве «Строители Липецкой области»

II

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

Содержание

- Область применения 	 1

- Нормативные ссылки 	 1

- Термины и определения 	 3

- Требования к материалам, холодным асфальтобетонным смесям и холодному асфальтобетону 	 5

- Технология устройства покрытий из холодных асфальтобетонных смесей 	 9

- Контроль качества работ и приемо-сдаточные испытания 	 14

- Техника безопасности 	 14

Приложение А (обязательное) Технические требования к холодным

асфальтобетонным смесям                                                                   16

Приложение Б (рекомендуемое) Марки органических вяжущих материалов

для приготовления холодных асфальтобетонных смесей 	18

Приложение В (рекомендуемое) Температура приготовления и время

остывания холодных асфальтобетонных смесей до температуры

укладки и уплотнения 	19

Приложение Г (обязательное) Физико-механические характеристики

щебня и песка 	21

Приложение Д (обязательное) Схема организации контроля качества

работ 	22

Библиография 	24

III

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей, утвержденной Решением Совета Национального объединения строителей от 20 апреля 2011 г.

Стандарт направлен на реализацию в Национальном объединении строителей Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области градостроительной деятельности.

Авторский коллектив: докт. техн. наук А.В. Руденский (ФГУП РосдорНИИ), канд. техн. наук Г.Н. Кирюхин (ОАО СоюздорНИИ), канд. техн. наук М.С. Мелик-Багдасаров (ЗАО Асфальттехмаш), канд. техн. наук Э.В. Котлярский (МАДИ), А.В. Коротков (МАДИ).

Работа выполнена под руководством докт. техн. наук, проф. В.В.Ушакова (МАДИ) и канд. техн. наук Л.А. Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ»).

IV

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

# СТАНДАРТ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«СТРОИТЕЛИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»  (НП СРОС «СЛО»)

________________________________________________________________________________________________

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Часть 5

Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного

асфальтобетона

Roads

Installation of asphalt concrete road pavements

Part 5. Installation of cold asphalt concrete pavements

_____________________________________________________________________

Дата введения 2012-12-09

1.	Область применения

Настоящий стандарт организации распространяется на автомобильные дороги и устанавливает правила производства работ при устройстве асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог из холодного асфальтобетона.

2.	Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие

стандарты и своды правил:

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

1

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетоны щебеночно-мастичные. Технические условия

ГОСТ Р 50597-93 Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия

ГОСТ Р 52128-2003. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органо-минеральных смесей. Технические условия

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.36-2012 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.37-2012 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользо-

2

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

вания – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3.   Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

- асфальтоукладчик: Самоходная машина, предназначенная для приемки, распределения, выравнивания и предварительного уплотнения асфальтобетонной смеси при устройстве дорожных покрытий.

- битум модифицированный полимером: Органическое вяжущее, полученное после введения в битум модифицирующих добавок полимеров с целью изменения свойств материала для достижения требуемых показателей.

- вибрационный каток: Самоходная дорожная машина на гладких металлических вальцах, один или два из которых являются вибрационными для послойного уплотнение асфальтобетонных смесей и других материалов конструктивных слоев дорожной одежды.

- винтовой шнек: Рабочий орган асфальтоукладчика для равномерного распределения смеси по ширине укладываемой полосы.

- выглаживающая плита: Рабочий орган асфальтоукладчика статического или вибрационного типа для создания поперечного профиля, выравнивания и предварительного уплотнения уложенного слоя заданной толщины и ширины.

- гладковальцовый каток: Самоходная дорожная машина на гладких металлических вальцах, с помощью которых производится послойное уплотнение асфальтобетонных смесей и других материалов конструктивных слоев дорожной одежды.

3

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

3.7	каток на пневматических шинах: Самоходная дорожная машина на
пневматических шинах с гладким или рифленым протектором для послойного уп
лотнение асфальтобетонных смесей и других материалов конструктивных слоев
дорожной одежды.

- комбинированный каток: Самоходная дорожная машина, имеющая один гладкий металлический вибрационный валец на одной оси и пневматические шины на другой оси, для послойного уплотнение конструктивных слоев нежесткой дорожной одежды из асфальтобетонных смесей и других материалов.

- поверхностно-активное вещество: Минеральные или органические добавки, вводимые в смесь для повышения сцепления вяжущего с поверхностью каменного материала или с целью регулирования процессов формирования в смеси.

- покрытие: Верхний слой дорожной одежды, воспринимающий усилия от колес автомобилей и подвергающийся непосредственному воздействию атмосферных факторов.

- полимерно-битумное вяжущее: Органическое вяжущее, полученное путем объединения битума с полимером в присутствии пластификатора или без него.

- брус вибрационный (вибробрус): Вибрационный уплотняющий рабочий орган с узкой опорной плитой в виде бруса и с несколькими вибраторами, размещенными в один ряд, применяющийся для предварительного уплотнения песчаного слоя, слоев цементобетонных, асфальтобетонных, цементогрунтовых и других смесей.

- холодная асфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня, песка и минерального порошка), жидкого дорожного битума или битумной эмульсии (с полимерными добавками или без них), взятых в определенных рациональных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии.

- холодный асфальтобетон: Уплотненная холодная асфальтобетонная смесь.

4

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

4.    Требования к материалам, холодным асфальтобетонным смесям и холодному асфальтобетону

4.1 Требования к материалам

4.1.1	Для приготовления холодного асфальтобетона применяют щебень из
плотных горных пород по ГОСТ 8267 и щебень из металлургических шлаков по
ГОСТ 3344 с размером фракций от 5 до 40 мм. Физико-механические характерис
тики щебня в зависимости от типа и марки смеси приведены в таблице Г.1 (прило
жение Г).

Примечание – Для смесей II марки допускается снижать износостойкость щебня на одну марку при соответствующем технико-экономическом обосновании.

4.1.2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щеб
не должно быть не более, % по массе:

- 10 – для смесей I марки;

- 20 – для смесей II марки.

4.1.3 Содержание дробленых зерен в применяемом щебне из гравия должно

быть не менее, % по массе:

- 90 – для смесей I марки;

- 80 – для смесей II марки.

4.1.4 Номинальный максимальный размер щебня и вид асфальтобетона рекомендуется назначать в зависимости от толщины устраиваемого конструктивного слоя в соответствии с данными таблицы 4.1.

Таблица 4.1

| Показатели | Вид асфальтобетона |
| --- | --- |
|  | высокопористый щебеночный | Бх, Вх | Гх, Дх |
| Толщина слоя, см | 5,0 – 15,0 | 4,0 – 5,0 | 4,0 – 5,0 |
| Расход смеси, кг/м2 | 125 – 375 | 100 – 125 | 95 – 120 |
| Примечание – Расход смеси указан из расчета истинной плотности минеральной части в пределах 2,7 –2,8 г/см3 и является ориентировочным. |

5

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

- Природный песок должен отвечать требованиям ГОСТ 8736.

- Песок из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736 и таблице Г.2 (приложение Г). Марка по прочности песка должна быть не ниже 1000, содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания, не более 0,5 %, а содержание зерен мельче 0,16 мм в песке не должно превышать 20 %.

Примечание – В смесях II марки допускается применять шлаковый песок, соответствующий требованиям ГОСТ 3344, песок из отсевов дробления осадочных (карбонатных и других) горных пород с прочностью от 600 до 1000, а также природный песок в соотношении с песком из отсевов дробления не более чем 1:1.

- Минеральный порошок должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52129. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применять взамен минерального порошка пыль из системы пылеулавливания смесительной установки в количестве до 50 % по массе в смесях I марки и без ограничения в смесях II марки.

- Содержание глинистых частиц в пыли улавливания по методу набухания в цилиндре не должно превышать 5,0 % по массе.

- В качестве вяжущих применяют:

- битумы нефтяные дорожные жидкие по ГОСТ 11955;

- битумные эмульсии по ГОСТ Р 52128;

- органические вяжущие, полученные на основе полимерно-битумных вяжущих дорожных (на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол по ГОСТ Р 52056), а также другие битумные вяжущие с улучшенными свойствами, включая модифицированные, по техническим условиям производителя. Марка исходного битума, полимерно-битумного вяжущего и битума модифицированного полимером должна соответствовать климатическим и транспортно-эксплуатационным условиям применения холодного асфальтобетона в покрытии автомобильных дорог в соответствии с таблицей Б.1 (приложение Б).

4.1.10	Для холодных асфальтобетонных смесей может использоваться эмуль
сия ЭБК-3 или ЭБПК-3 в соответствии с таблицей Б.2 (приложение Б).

6

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

- В качестве замедлителя скорости распада эмульсий при подборе ее состава применяются растворы эмульгаторов, при приготовлении	которых используются поверхностно-активные вещества (ПАВ) типа жирных полиаминов, амидоаминов, имидазолинов и четвертичных аммониевых солей или сульфат алюминия.

- В качестве фибры для повышения эксплуатационных свойств эмульсионного вяжущего допускается использовать стекловолокно в виде непрерывной нити, подлежащей измельчению специальной установкой до 0,5 – 3,0 см или в заранее измельченном виде путем предварительного введения в смесь. Используемое стекловолокно должно иметь линейную плотность не менее 2400 текс, влажность не более 0,2 % и не содержать загрязняющих примесей.

- При неудовлетворительной адгезии битумного вяжущего к поверхности каменных материалов по пункту 24 ГОСТ 9128 необходимо применять добавки ПАВ и активаторов, чтобы обеспечить требуемую водостойкость асфальтобетона.

4.2 Холодные асфальтобетонные смеси и асфальтобетон

4.2.1	В зависимости от крупности заполнителя холодные асфальтобетонные
смеси подразделяются на виды:

- крупнозернистые;

- мелкозернистые;

- песчаные.

Максимальный размер щебня или гравия и вид асфальтобетона рекомендуется назначать в соответствии с пунктом 4.1.12. СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.37.

- В зависимости от применяемого крупного заполнителя холодные асфальтобетонные смеси делятся на щебенистые и гравийные.

- В зависимости от содержания каркасных зерен смеси бывают средне-щебенистые (Бх), малощебенистые (Вх) и песчаные из дробленого (Гх) и природного (Дх) песка.

- В зависимости от остаточной пористости холодные смеси могут быть

7

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

высокопористыми и плотными.

4.2.5 Холодные смеси и холодный асфальтобетон в зависимости от качества применяемых материалов подразделяют на марки, приведенные в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Классификация холодных асфальтобетонных смесей по маркам

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Номинальный максимальный размер щебня, мм, не более | Марка |
| --- | --- | --- |
| Высокопористые щебеночные | 40 | I |
| Щебеночные (Бх, Вх) | 20 | I, II |
| Гравийные (Бх, Вх) | 20 | II |
| Песчаные Гх | 10 | I, II |
| Песчаные Дх | 10 | I |

- Зерновые составы минеральной части смесей должны отвечать требованиям таблицы А.1 (приложение А).

- Пористость минеральной части различных типов холодных асфальтобетонов должна быть не менее:

- Бх – 18 %;

- Вх – 20 %;

- Гх, Дх – 22 %;

- высокопористых щебенистых – 19 %.

- Холодные асфальтобетоны типов Бх, Вх, Гх и Дх должны иметь остаточную пористость от 6,0 % до 10,0 %, а водонасыщение – от 5,0 % до 9,0 % по объему.

- Слеживаемость холодных асфальтобетонных смесей оценивается числом ударов груза по конусу по ГОСТ 12801, не более 10.

4.2.10	Технические требования к показателям физико-механических свойств
холодных асфальтобетонных смесей в зависимости от дорожно-климатической
зоны и марки смеси приведены в таблице А.2 (приложение А) и должны соответс
твовать требованиям ГОСТ 9128 и настоящего стандарта.

8

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

- Технические требования к показателям физико-механических свойств высокопористых щебеночных холодных асфальтобетонных смесей для устройства нижних слоев дорожных покрытий и оснований приведены в таблице А.3 (приложение А) и должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128 и настоящего стандарта.

- Холодные смеси должны быть устойчивыми к расслаиванию при хранении в накопительных бункерах и штабелях, транспортировании и загрузке - выгрузке.

- Смеси должны быть однородными и иметь блестящий черный цвет. Однородность смесей оценивается по ГОСТ 12801 коэффициентом вариации водо-насыщения, который должен быть не более 0,15.

5.   Технология устройства покрытий из холодных асфальтобетонных смесей

5.1 Общие положения

- Покрытие из холодного асфальтобетона следует устраивать при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С на основаниях с положительной температурой. Для укладки холодных асфальтобетонных смесей при пониженных температурах воздуха необходимо разрабатывать специальный технологический регламент.

- В состав работ по устройству покрытий из холодного асфальтобетона

входят следующие технологические операции:

- подготовительные работы;

- приемка доставленной асфальтобетонной смеси и выгрузка в бункер асфальтоукладчика или другого механизма;

- укладка смеси асфальтоукладчиком или другим механизмом;

- уплотнение уложенного слоя.

5.1.3	Темп укладки холодной асфальтобетонной смеси должен быть непре-

9

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

рывным и согласован с запасами, предварительно заготовленными на приобъектном складе или на складе асфальтобетонного завода, количеством транспортных средств для доставки смеси, производительностью асфальтоукладчика (асфальтоукладчиков) и звена дорожных катков для уплотнения покрытия. Темп работ устанавливается проектом производства работ.

- Для укладки смеси рекомендуется применять асфальтоукладчики с автоматической системой обеспечения ровности и поперечного уклона.

- Для уплотнения покрытий из асфальтобетонной смеси применяют дорожные катки массой от 8 до 18 т.

5.2 Подготовительные работы

- Подготовительные работы при устройстве покрытий из холодных асфальтобетонных смесей производят в соответствии с пунктами 5.2.1 – 5.2.4 СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.36.

- Приготовленную асфальтобетонную смесь в зависимости от конструкции асфальтосмесительной установки перемещают в накопительный бункер и затем на склад холодной асфальтобетонной смеси на асфальтобетонном заводе или в кузов автомобиля-самосвала для транспортирования на временный приобъектный склад в непосредственной близости от места укладки смеси в покрытие.

- Укладка смеси в штабель приобъектного склада или склада асфальтобетонного завода во избежание слеживаемости должная производиться после ее остывания до температуры окружающего воздуха. Температуру смеси при перевозке можно ориентировочно определить по зависимости В.1 и таблице В.2 (приложение В).

- Хранение холодной асфальтобетонной смеси в летний период возможно в открытом штабеле высотой не более 2 метров в течение 2 месяцев во избежание слеживаемости.

- Зимой хранение смеси необходимо организовать в закрытом складе или под навесом.

10

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

На территории асфальтобетонного завода целесообразно предусмотреть склад временного хранения остывающей холодной асфальтобетонной смеси емкостью, позволяющей разместить смесь, в количестве до 1 сменной выработки асфальтобетонного завода.

Примечание – При стесненных условиях организуется временная площадка для хранения холодной асфальтобетонной смеси, выпущенной асфальтосмесителем за 3 – 5 ч работы асфальтобетонного завода.

5.3 Доставка смеси на объект

- Необходимое количество и грузоподъемность транспортных средств и технологические этапы перевозки определяют в соответствии с пунктами 5.3.1 – 5.3.3 СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.36.

- Температура асфальтобетонной смеси при отгрузке потребителю должна быть равна температуре воздуха, но не выше плюс 35 °С. При больших расстояниях перевозки и предполагаемом хранении смеси в штабеле на приобъектном складе допускается отгрузка неостывшей смеси.

- Дальность и продолжительность транспортирования холодных асфальтобетонных смесей не ограничена. При отгрузке еще неостывшей смеси необходимо определить время ее остывания в процессе перевозки по формуле (В.1) и рисунку В.2 (приложение В).

- Требуемое количество автомобилей-самосвалов соответствующей грузоподъемности определяется с учетом состояния автомобильных дорог, погодно-климатических условий, емкости и удаленности приобъектного склада для временного хранения холодной асфальтобетонной смеси.

- Производитель работ на объекте перед разгрузкой автомобиля-самосвала должен убедиться, что доставлен необходимый вид холодной асфальтобетонной смеси. Если смесь не соответствует предъявляемым требованиям, согласно 4.2.11 настоящего стандарта, то машина с забракованной смесью отправляется на асфальтобетонный завод.

11

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

5.4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей

5.4.1 Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей осуществляется в соответствии с пунктами 5.4.1 – 5.4.9, 5.4.11 СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.36.

Примечание – Предварительно необходимо осуществить прорезку ранее уложенного и уплотненного слоя асфальтобетонного покрытия на всю его толщину по линии поперечного стыка с помощью нарезчика с алмазным диском, а затем удалить лишний материал в подготавливаемой зоне за линией стыка. Местоположение линии стыка определяется с помощью 3-метровой рейки, прикладываемой в продольном направлении в месте сопряжения.

5.5	Уплотнение асфальтобетонных слоев

5.5.1	Холодную асфальтобетонную смесь уплотняют дорожными катками
после распределения ее асфальтоукладчиком.

Примечание – Уплотнение следует начинать с поперечного сопряжения полос.

5.5.2	При уплотнении слоев покрытий толщиной до 10 см рекомендуется ис
пользование катков на пневматических шинах массой 16 т (от 6 до 8 проходов по
одному следу) или гладковальцовых катков массой от 6 до 10 т (от 4 до 6 прохо
дов). Уплотнение холодных асфальтобетонных смесей с активированными материалами допускается производить катками массой от 10 до 13 т, если в процессе уплотнения не появляются трещины.

5.5.3	При устройстве оснований толщиной слоя от 10 до 18 см используется
самоходный каток на пневматических шинах массой 16 т (от 6 до 8 проходов), затем
гладковальцовый каток массой от 10 до 12 т (от 4 до 6 проходов по одному следу).

- Рабочая скорость движения катков при первых двух проходах не должна превышать 2 – 3 км/ч, при последующих – 12 – 15 км/ч.

- Давление в шинах катка в начале уплотнения должно быть не более 0,3 МПа, при окончании – 0,8 МПа.

- При движении катков необходимо исключить резкое торможение и реверсирование.

- Первый проход каток должен совершить по краю ранее уложенной по-

12

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

лосы. При этом валец должен выходить за край полосы на 5 – 10 см. В процессе уплотнения катки должны осуществлять челночное движение по укатываемой полосе в продольном направлении, перекрывая каждый след на 20 – 30 см в поперечном направлении. Уплотнение надо начинать от краев к оси дороги, а затем от оси к краям. Схема укатки должна обеспечивать равномерное уплотнение по ширине укатываемого полотна, что достигается одинаковым числом проходов катков по одному следу.

5.5.8	При большой ширине укладки и высоком темпе работ катки располага
ются уступом друг за другом и перемещаются каждый по своей полосе уплотнения
с перекрытием следа (переднего катка задним) на 20 – 30 см. Совершив один двой
ной проход, катки смещаются поперек полосы укладки на ширину вальцов с учетом
перекрытия следа. После уплотнения покрытия по всей ширине укладки катки воз
вращаются на исходную позицию (на первую полосу уплотнения), после чего цикл
проходов повторяется. Расстояние между катками в данном случае ограничивается
условиями требований техники безопасности и может составлять от 2 до 3 м. Необ
ходимо исключить остановку катков на неуплотненном слое.

Пр и м е ч а н и е – Длина микрозахватки уплотнения зависит от принятой схемы организации работ, подвоза асфальтобетонной смеси, ширины проезжей части и ширины укладки и может составлять от 50 до 60 м, а в стесненных условиях – от 30 до 40 м.

5.5.9	В зависимости от погодно-климатических условий в начальный пери
од эксплуатации покрытия из холодного асфальтобетона необходимо для его доуп-
лотнения и формирования организовать регулирование движения автомобильного
транспорта по разным полосам наката путем установки ограждений. Необходимо
исключить проезд автомобилей по одной полосе наката и ограничить скорость дви
жения 40 км/ч путем установки временных дорожных знаков.

13

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

6.	Контроль качества работ и приемо-сдаточные испытания

6.1	Операционный контроль качества устройства асфальтобетонных
покрытий

- Операционный контроль осуществляют в полном соответствии с пунктами 6.1.1 – 6.1.14 СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.37.

- Схема проведения контроля качества асфальтобетонной смеси приведена в приложении Д.

6.2	Приемочный контроль

- Приемку работ при устройстве дорожных асфальтобетонных покрытий осуществляют согласно СНиП 3.06.03, в полном соответствии с пунктами 6.2.1 – 6.2.13 СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.37.

- Степень уплотнения холодного асфальтобетона в конструктивных слоях оценивают согласно СНиП 3.06.03 по показателю «коэффициент уплотнения», который должен быть не ниже 0,96.

7.	Техника безопасности

- При проведении работ по устройству асфальтобетонных покрытий необходимо соблюдать требования СНиП 12-03, СНиП 12-04, СНиП 3.06.03, а также должны быть приняты меры по обеспечению безопасности движения автотранспорта.

- До начала работ по устройству асфальтобетонного покрытия необходимо оградить участок работ дорожными знаками, а движение автотранспорта направить в объезд (расстановка дорожных знаков производится в соответствии с ВСН 37-84 [11]).

- Люди, находящиеся на площадке, должны иметь установленную спецодежду.

14

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

- В случаях проведения работ в вечернее и ночное время необходимо организовать соответствующее освещение места работ с помощью прожекторов или мощных светильников на временных опорах. Установить в зоне работ специальное светотехническое предупреждающее оборудование в виде импульсных сигнальных фонарей красного цвета (работающих от любого источника питания мощностью не более 36 В) на высоте не менее 1,2 м и видных на расстоянии не менее 50 м, а также импульсных инвентарных сигнальных стрелок, указывающих направление движения общего транспорта.

- При разгрузке автомобиля запрещают нахождение рабочих между бункером асфальтоукладчика и автомобилем. Поднятый кузов автомобиля разрешают очищать только специальным скребком с длинной ручкой, работая только с земли, а не с колес или борта автомобиля.

- Нахождение рабочих на покрытии во время его уплотнения катками запрещается. Во время работ запрещают выход рабочих за ограждения и нахождение на площадке посторонних лиц.

- По окончании работ инструмент, инвентарь и защитные приспособления должны быть убраны в специально отведенные места, не мешающие движению общего транспорта, а механизмы должны быть отведены в специальные места стоянки или ограждены в случае нахождения их на проезжей части.

15

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

16

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

Та бл и ц а А.2 – Технические требования к плотному холодному асфальтобетону для устройс-

тва верхних слоев покрытий

| Предел прочности при сжатии при температуре 20 оС, МПа, не менее | Значения для марки и типа |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | Бх, Вх | Гх | Бх, Вх | Гх, Дх |
| До прогрева: |
| - сухих | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 1,2 |
| - водонасыщенных | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,8 |
| - после длительного водонасыщения | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,6 |
| После прогрева: |
| - сухих | 1,8 | 2,0 | 1,3 | 1,5 |
| - водонасыщенных | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 1,2 |
| - после длительного водонасыщения | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 0,9 |

Та бл и ц а  А.3 –  Технические требования к высокопористому холодному асфальтобетону для устройства нижних слоев покрытий и оснований

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Предел прочности при сжатии при температуре 50 оС, МПа, не менее | 0,7 |
| Водостойкость, не менее | 0,7 |
| Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее | 0,6 |
| Водонасыщение, % по объему | 10 – 18 |
| Примеч а н ие – Для крупнозернистых асфальтобетонов показатели предела прочности при сжатии при 50 оС и водостойкости не нормируются. |

17

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

Приложение Б

(рекомендуемое)

Марки органических вяжущих материалов для приготовления холодных

асфальтобетонных смесей

Та бл и ц а Б.1 – Рекомендуемые марки жидких дорожных битумов для приготовления асфальтобетонных смесей

| Дорожно-климатическая зона | Вид асфальтобетона | Категория автомобильной дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | III | IV |
|  |  | Марка смеси | Марка битума | Марка смеси | Марка битума |
| I – V | Из холодных смесей | I | СГ 70/130 | II | СГ 70/130 |
|  |  |  |  |  | CГ 130/200 |
|  |  |  |  |  | МГ 70/130 |
|  |  |  | CГ 130/200 |  | МГ 130/200 |
|  |  |  |  |  | МГО 70/130 |
|  |  |  |  |  | МГО 130/200 |

Таблица Б.2 – Рекомендуемые марки и область применения дорожных эмульсий для приготовления холодных асфальтобетонных смесей

| Класс эмульсии | Вид работы |
| --- | --- |
| ЭБА-3, ЭБПА-3 | Приготовление эмульсионно-минеральных смесей плотного состава, в том числе грунтовых, с обязательным введением в смесь 1 % – 2 % извести или 2 % – 3 % цемента |
| ЭБК-3, ЭБПК-3 | Устройство тонкослойных шероховатых слоев износа. Приготовление плотных эмульсионно-минеральных смесей, в том числе грунтовых |

18

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

Приложение В

(рекомендуемое)

Температура приготовления и время остывания холодных асфальтобетонных смесей

до температуры укладки и уплотнения

Рисунок В.1 - Температура приготовления холодной асфальтобетонной смеси

Та бл и ц а В.1 – Температура приготовления холодных асфальтобетонных смесей

| Вид смеси | Температура приготовления асфальтобетонной смеси в зависимости от условной вязкости по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 оС, с |
| --- | --- |
| Холодная | 70 – 130 | 131 – 200 |
|  | 80 – 100 | 100 – 120 |

19

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

Время остывания асфальтобетонной смеси зависит от начальной температуры смеси при выпуске из асфальтосмесителя, времени хранения на приобъектном складе (или на АБЗ), темпе-

ратуры воздуха, расстояния и скорости перевозки.

(В.1)

где ti – температура смеси в бункере асфальтобетона, °С;

tвозд  – температура воздуха, °С;

Lперев – расстояние перевозки, км;

V перев  -  скорость перевозки, км/ч;

Tпогр – время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин;

Т нач -  температура смеси при выпуске из асфальтобетона, °С.

Рисунок В.2 - Время остывания холодной асфальтобетонной смеси до температуры 25 оС (в зависимости от температуры выпуска смеси из асфальтосмесителя)

20

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

Приложение Г

(обязательное)

Физико-механические характеристики щебня и песка

Таблица Г.1 – Физико-механические характеристики щебня в зависимости от типа и марки

смеси

| Наименование показателя | Значение для смесей марки |
| --- | --- |
|  | I | Высокопористые щебеночные | II | Высокопористые щебеночные |
|  | Бх |  | Бх | Вх |  |
| Марка по дробимости, не ниже: |
| - щебня из изверженных и метаморфических горных пород | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 600 |
| - щебня из осадочных горных пород | 1000 | 600 | 800 | 600 | 400 |
| - щебня из металлургического шлака | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 600 |
| - щебня из гравия | 1000 | 600 | 800 | 600 | 400 |
| - гравия | – | – | – | 600 | 400 |
| Истираемость: |
| - щебня из изверженных и метаморфических горных пород | И-1 | – | И-2 | И-3 | – |
| - щебня из осадочных горных пород | И-2 | – | И-2 | И-3 | – |
| - щебня из гравия и гравия | И-1 | – | И-2 | И-3 | – |
| Морозостойкости для всех видов щебня и гравия: |
| - для дорожно-климатических зон I, II, III | F50 | F25 | F50 | F25 | F15 |
| - дорожно-климатических зон IV, V | F50 | F25 | F25 | F15 | F15 |

Та бл и ц а Г.2 – Физико-механические характеристики песка из отсевов дробления.

| Наименование оказателя | Значение для | смесей и асфальтобетонов марки |
| --- | --- | --- |
|  | I | II |
|  | типа |
|  | Бх, | Бх, Вх | Гх, Дх |
| Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия | 1000 | 600 | 800 |
| Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

21

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

22

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

23

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

Библиография

[I]	Градостроительный кодекс Российской Федерации

[2] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»

[3] (EN 13108-4:2006, IDT), ( СТБ EN 13108-4-2009) Государственный стандарт республики Беларусь. Смеси битумные. Технические условия на материал. Часть 4. Горячеукатанный асфальтобетон. (Сумесі бітумныя. Тэхнічныя ўмовы на матэрыял. Частка 4. Гарачаэкатаны асфальтабетон.

[4] ВСН 19-84 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

[5] ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. М., Минавтодор РСФСР, 1984.

[6] ОДМ 218.1.001 «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства»

[7] Приказ Минтранса России от 25.07.1994 № 59. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством федеральных автомобильных дорог.

[8] Порадек С.В. Опыт приготовления разжиженного МАК-битума // Наука и техника в дорожной отрасли, №4, 2008

[9] EN 1097-8:2009 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value.

[10] ZTV Asphalt-StB 07. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Bau von Verkehrsfachenbefestigungen aus Asphalt.

[II]	ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест произ
водства дорожных работ. М., Минавтодор РСФСР, 1984.

24

СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012

ОКС 93.080.10

__________________________________________________________________

Вид работ 25.4 по приказу Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624. Ключевые слова: холодная асфальтобетонная смесь, холодный асфальтобетон, жидкие дорожные битумы, битумные дорожные эмульсии, поверхностно-активноые вещества, полимерно-битумные вяжущие, битумы модифицированные полимерами, асфальтобетонный завод (АБЗ), асфальтобетонные покрытия

__________________________________________________________________

25